## Slide 1
Влияние дефектов в монокристаллах германия на скорость дрейфа лития и энергетическое разрешение детекторов гамма-излучения
«Институт физико-технических проблем»
Докладчик:
Ковригин Иван Михайлович
ППСР-2025

## Slide 2
Актуальность и цель
Актуальность:
В условиях дефицита германиевого сырья, есть необходимость в импортозамещении, и критически важно оценить отечественные монокристаллы германия на соответствие мировым стандартам.
Цель:
Исследовать влияние структурных дефектов (дислокаций, пор, кластеров вакансий) в монокристаллах германия на кинетику дрейфа лития и, как следствие, на формирование рабочих характеристик детекторов гамма-излучения, включая однородность i-области, обратные токи и потенциальное энергетическое разрешение.

## Slide 3
Физика дрейфа лития
Рис. 1 Схема компенсации галлия литием для формирования i-области в кремнии (e- – электрон, h+ – дырка)

## Slide 4
Исследуемые образцы и методы исследования
Металлографический анализ;
Измерение времени жизни неравновесных носителей заряда (ННЗ);
Диффузия и дрейф лития;
Контроль глубины p-n перехода;
Измерение вольт-амперных характеристик (ВАХ).
Образец № 1
Кристаллографическая ориентация — [111] ± 2°
УЭС, Ом·см — 10÷30 (разброс ρ = 50%)
Тип электропроводимости — «Р» (Галлий)
Образец № 2
Кристаллографическая ориентация — [111] ± 2°
УЭС, Ом·см — 18,0÷18,5 (разброс ρ = 1,5%)
Тип электропроводимости — «Р» (Галлий)
Рис. 2 Германиевый слиток

## Slide 5
Металлографический анализ образцов
Образец № 1
Рис. 3 Дислокационные стенки —
3×10⁵ см⁻²
Рис. 4 Поры 200–250 мкм
Рис. 5 Мелкоточечный фон —
кластеры вакансий
Образец № 2
Рис. 6 Однородная поверхность, дислокации 5×10⁴ см⁻²
Рис. 7 Одна дислокационная стенка 1,9×10³ см⁻²

## Slide 6
Измерение времени жизни неравновесных носителей заряда
Рис. 8 ННЗ образца № 1
Рис. 9 ННЗ образца № 2
Средняя величина – 64,00 мкс
Медианная – 45,00 мкс
Максимальная – 578,06 мкс
Минимальная – 15,98 мкс
Средняя величина - 38,87 мкс
Медианная – 39,36 мкс
Максимальная – 159,57 мкс
Минимальная – 8,75 мкс
высокое τ
низкое τ

## Slide 7
Диффузия и дрейф лития в образце №1
Рис. 10 Эрозия под зондом
После диффузии (синяя кривая): По прямой ветви ток растет, но не экспоненциально, по обратной ветви ток не насыщен — он растет по модулю с увеличением |U|.
После первой итерации дрейфа (оранжевая кривая): ток не достиг насыщения: продолжает расти при увеличении напряжения, что говорит о наличии утечек по дефектам.
Следы эрозии под зондом — свидетельство локальных пробоев, вызванных высокой плотностью дефектов. Эрозия наблюдалась без окрашивания — что говорит о разрушении материала в центре рабочей области.
График 1.
Chart: U, B
| -99 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -5 | -1 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 1 | 10 | 50 | 99
После диффузии | -50.31 | -49 | -43.07 | -41.93 | -42.05 | -41.64 | -39.32 | -34.02 | -31.54 | -17.3 | -7.4 | -1.06 | -0.515 | -0.05134 | 0.04667 | 0.765 | 8.22 | 54.56 | 121.43
После первой итерации дрейфа | -28.95 | -25.17 | -23.28 | -20.15 | -16.75 | -13.7 | -11.22 | -8.85 | -6.7 | -5.72 | -3.65 | -0.77 | -0.36 | -0.04 | 0.03 | 0.427 | 2.84 | 22.54 | 70.56

## Slide 8
Диффузия и дрейф лития в образце №2
Рис. 11 Рост глубины дрейфа с 1,29 мм до 1,83 мм за 2 суток
После диффузии (синяя кривая): высокий обратный ток — признак неоднородного p-n перехода и поверхностных утечек.
После первой итерации дрейфа (оранжевая кривая): ток насыщения снизился до ~-15 мА, а прямая ветвь стала более экспоненциальной — признак формирования качественного p-n перехода и i-области.
Рост глубины дрейфа с 1,29 мм до 1,83 мм за 2 суток — подтверждение стабильного и эффективного дрейфа лития.
Увеличение глубины ОПЗ указывает на успешную компенсацию галлия и формирование однородной i-области.
Chart: I, мА
| -91.05 | -82.8 | -72.900000000000006 | -62.6 | -52.8 | -43.3 | -33.299999999999997 | -23.6 | -13.7 | -5.9 | -5.7 | -4.3 | -3.12 | -2.72 | -2.08 | -1.32 | -0.68 | -0.62 | -0.55000000000000004 | -0.49 | -0.42 | -0.35 | -0.17799999999999999 | -0.13200000000000001 | -8.5000000000000006E-2 | -4.2999999999999997E-2 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.28999999999999998 | 0.36 | 0.42 | 0.56000000000000005 | 0.6 | 0.7 | 7 | 10.7 | 20.5 | 40.5 | 54 | 87
После первой иттерации дрейфа | -19.09 | -18.92 | -18.68 | -18.5 | -18.1 | -17.7 | -17.5 | -16.8 | -15.9 | -8.97 | -7.9 | -6.1 | -4.55 | -1.37 | -2.46 | -1.47 | -0.69 | -0.612 | -0.54 | -0.47 | -0.4 | -0.33 | -0.16 | -0.122 | -0.083 | -0.043 | 0.027 | 0.067 | 0.1 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.55 | 0.62 | 0.73 | 8.5 | 11.8 | 25.2 | 51.9 | 70.5 | 77.6
После диффузии лития | 102 | 90 | 67.7 | 54.2 | 40.5 | 29.6 | 9.5 | 1.09 | 0.9 | 0.87 | 0.4 | 0.157 | 0.1 | 0.051 | -2.4 | -3.3 | -4.2 | -5.7 | -6.4 | -7.1 | -7.7 | -8.3 | -13.7 | -17.4 | -20.5 | -23.1 | -24.8 | -27.4 | -29 | -30.5 | -32.3
График 2.

## Slide 9
Изготовление германий-литиевого детектора
Рис. 12 Схематическое изображение детектора
Рис. 13 Процесс дрейфа на установка для дрейфа лития
Рис. 14 Дрейф на разных этапах
Рис. 15 Результат
дрейфа

## Slide 10
Энергетическое разрешение
Источник: ⁶⁰Co. Калибровка по энергии выполнена.
Гамма-спектр ⁶⁰Co, зарегистрированный Ge(Li)-детектором. Основные пики: 1173 кэВ и 1332 кэВ

## Slide 11
Сравнение образцов и требования к материалу
Параметр | Образец № 1 | Образец № 2 | Требования
Разброс УЭС | 50% | 1,5% | ≤15%
Плотность дислокаций | 3×10⁵ см⁻² | 5×10⁴ см⁻² | ≤103 см⁻²
Поры | 200–250 мкм | Отсутствуют | Отсутствуют
Время жизни ННЗ | 64 мкс (неоднородно) | 38,9 мкс (равномерно) | >100 мкс и минимальный разброс
Это сравнение показывает, что даже небольшое улучшение качества материала приводит к кардинальным изменениям в поведении дрейфа и характеристике детектора.

## Slide 12
Заключение
Подтверждена принципиальная возможность производства отечественных Ge(Li)-детекторов на базе российских монокристаллов германия.
Установлено, что структурные дефекты (дислокации, поры, кластеры вакансий) оказывают определяющее влияние на кинетику дрейфа лития и конечные характеристики детектора. Дефекты выступают в роли ловушек для ионов лития, нарушают однородность i-области, вызывают рост обратных токов и ухудшают энергетическое разрешение.
Разработаны и апробированы методики экспресс-оценки пригодности материала на основе комбинированного анализа времени жизни ННЗ, металлографии и начальной ВАХ, что позволяет отбраковывать некондиционный материал до начала трудоёмкого процесса дрейфа.

## Slide 13
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на ваши вопросы
Тел.: 8 (496) 216-66-45
email: iftp@dubna.ru