## Slide 1
Санкт-Петербург 2025
Работу выполнили
В.А. Козуб, А.В. Копылов, В.Г. Семенов, А.Б. Рогозев, И.В. Бурьяненко
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК МЁССБАУЭРОВСКИХ ИСТОЧНИКОВ

## Slide 2
Актуальность исследования
1
2
2001 год: разработана методика (ВНИИФТРИ)
Настоящее время:
методика утратила силу
3
Отсутствие утвержденной процедуры
Мёссбауэровские источники АО «РИТВЕРЦ»

## Slide 3
Цель исследования:
разработка комплексного подхода к определению характеристик мёссбауэровских источников
Задачи исследования:
1) выбор метода, для измерения ширины линии источника
2) выбор метода для измерения фактора Лэмба-Мёссбауэра источника (фактора f)

## Slide 4
Эффект Мёссбауэра

## Slide 5
Выражение для энергии излучения имеет вид:
где 𝑣 – скорость движения, c – скорость света.
Мёссбауэровский спектр является набором данных, графически выраженным как зависимость интенсивности регистрируемого γ-излучения (прошедшего или рассеянного) от относительной скорости движения источника (энергии)

## Slide 6
Параметры линии
сверхтонкой структуры
Форма мёссбауэровского спектра с отмеченными параметрами:
Г - ширина линии, ε - величина эффекта, S - площадь
Величина эффекта, отн.ед
Каналы
В экспериментальных данных ширины линий источника и поглотителя принято обозначать индексами S и A соответственно

## Slide 7
Экспериментальная установка

## Slide 8
Измерение набора поглотителей
Набор поглотителей изготавливался из ферроцианида калия 𝐾4[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6] с разной концентрацией железа.
Аппроксимация экспериментальных данных измеренных образцов 𝐾4[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6] функцией распределения Лоренца с разным содержанием железа-57 в мг/см2
Fe-57 в мг/см2
Скорость, мм/с
Величина эффекта, отн.ед

## Slide 9
Chart: 
| 1.1000000000000001 | 0.1 | 7.0000000000000007E-2 | 0.13 | 0.23 | 0.5 | 0.02 | 1.6
А, relative | 0.51703 | 0.23179 | 0.17654 | 0.25954 | 0.26976 | 0.39396 | 0.067402 | 0.50245
Chart: 
| 1.1000000000000001 | 0.1 | 7.0000000000000007E-2 | 0.13 | 0.23 | 0.5 | 0.02 | 1.6
Г, mm/s | 0.445 | 0.251 | 0.247 | 0.255 | 0.292 | 0.334 | 0.245 | 0.509
Измерение набора поглотителей
Концентрация железа-57, мг/см2
Величина эффекта, отн.ед
Концентрация железа-57, мг/см2
Гэксп, мм/с

## Slide 10
Измерение фактора
Спектр чёрного поглотителя, получаемый смешением обогащенного по железу-57 фтороферрата лития и фтороферрата аммония
Величина эффекта, отн.ед
Скорость, мм/с
Фактор Лэмба-Мессбауэра источника fs определенный методом «черного поглотителя» записывается, как:
Таким образом величина эффекта за вычетом доли фоновой составляющей равна 𝑓𝑠

## Slide 11: Амплитудные спектры

## Slide 12: Спектры чёрного поглотителя
c
Скорость, мм/с
Величина эффекта, отн.ед
Мёссбауэровские спектры чёрного поглотителя четырех источников

## Slide 13: Спектры чёрного поглотителя
№ источника | Фактор
67.09 | 0,62±0,1
11.19 | 0,74±0,1
66.20 | 0,77±0,1
60.25 | 0,61±0,1
№ источника | 
67.09 | 0,62±0,1
11.19 | 0,74±0,1
66.20 | 0,77±0,1
60.25 | 0,61±0,1
c
Скорость, мм/с
c
Величина эффекта, отн.ед

## Slide 14: Заключение
В ходе работы был разработан и успешно применён комплексный подход к определению характеристик мёссбауэровского источника, включающий:
Определение экспериментальной ширины линии методом экстраполяции к нулевой толщине поглотителя
Измерение фактора Лэмба-Мёссбауэра (f-фактора) с использованием метода «чёрного поглотителя»